|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | Summe |
|  |  | EasyIn 60M style  Das innovative Glas-Glas-Indach-Solarmodul im ästhetischen Design aus der neuen Generation der SOLARWATT-Module, entwickelt und produziert in Dresden, überzeugt es durch höchste Ertragssicherheit, Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität.  Mechanischer Aufbau   * Hervorragende anwendungsgerechte mechanische Eigenschaften durch symmetrischen Glas-Glas-Aufbau: kein Zellbruch möglich * Maximale Abmaße: L x B x D: 1.688±2 x 1035±2 x 67±0.3 mm * Eindeckmaß: L x B x D: 1.642±2 x 1015±2 x 47±0.3 mm * Höhe Nichtanschlussseite: 47mm, Höhe Anschlussseite: 67mm * Gewicht: ca. 24 kg * Deckmaterial: gehärtetes Solarglas mit Antireflex-Veredelung, 2 mm * Verkapselung: EVA-Solarzellen-EVA, transparent * Rückseitenmaterial: gehärtetes Solarglas, 2 mm * Rahmen: schwarz eloxiertes Aluminium mit Hohlkammerprofil und Entwässerungsöffnungen, stabile durchgehende Rahmenhöhe 47 mm * Mechanische Belastbarkeit (nach IEC 61215): Soglast bis 2.400 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 3.600 Pa), Auflast bis 5.400 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 8.100 Pa)   Elektrischer Aufbau   * Solarzellen: 60 Stück, monokristallin, 20 – 22 % Wirkungsgrad, 157 x 157 mm * Anschlusstechnik: zentral, IP 67, 3 Bypass-Dioden, 2 Kabel 1,0 m / 4 mm², Stäubli Electrical MC4-Steckverbinder (berührungs- und verpolsicher) * Schutzklasse: II (nach IEC 61140) * Max. Systemspannung: 1.000 V * Rückstrombelastbarkeit IR: 20 A   Elektrische Eigenschaften bei STC (1.000 W/m², 25±2°C, AM 1,5)   * Nennleistung Pmax: 305/ 310/ 315 Wp (100% Plussortierung, ±5 % Messtoleranz) * Nennspannung Vmp: 32,7 – 33,0 V * Nennstrom Imp: 9,42 – 9,62 A * Leerlaufspannung Voc: 40,1 – 40,4 V * Kurzschlussstrom Isc: 10,0 – 10,22 A * Wirkungsgrad ηm: 18,5 – 19,1 %   Thermische Eigenschaften   * Betriebstemperaturbereich: - 40°C...+85°C * Umgebungstemperaturbereich: - 40°C...+45°C * Temperaturkoeffizient Pmax: -0,39 %/K * Temperaturkoeffizient Voc: -0,31 %/K * Temperaturkoeffizient Isc: 0,05 %/K * NMOT: 44°C   Produkt- und Unternehmenszertifikate   * IEC 61215-1/-1-1/-2:2016 und IEC 61730-1/-2:2016 * ISO 9001 Qualitätsmanagement * ISO 14001 Umweltmanagement * ISO 50001 Energiemanagementsysteme * BS OHSAS 18001 Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement   Garantien gemäß “Garantiebedingungen für SOLARWATT-Solarmodule der Glas-Glas Generation“   * 30 Jahre Produkt-Garantie * 30 Jahre lineare Leistungs-Garantie   Besondere Produkteigenschaften   * Herkunfts-Garantie: Premium-Qualität aus Deutschland mit 100% EL Kontrolle * Komplettschutz inkl. (bis 1.000 kWp) * Höchste Ertragszuverlässigkeit über die gesamte Produktlebensdauer durch:   + Höhere Langzeitstabilität und Brandsicherheit aufgrund Glas-Vorder- und -Rückseite   + 100% Schutz gegen PID   + Ammoniak-, Salz- und Hagelschlagbeständig * Einfaches Produkthandling und unkomplizierte Rücknahme (WEEE-Reg.-Nr. DE 90074296) |  |