| Pos. | Menge | Bezeichnung | Summe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOLARWATT Panel classic H 1.2 style Preiswertes, leistungsstarkes und robustes Solarmodul in bewährter Qualität. Langlebig, ertragreich und beständig gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse sowie geschützt gegen PID. Mechanischer Aufbau - Glas-Folie Laminat mit Aluminiumrahmen, schwarz - Abmessungen L x B x D: 1.755±2 x 1.038±2 x 40±0,3 mm - Gewicht: ca. 21,3 kg - Deckmaterial: gehärtetes Solarglas mit Antireflex-Veredelung - Verkapselung: Solarzellen in Polymerverkapselung - Rückseitenmaterial: Mehrlagiger Folienverbund, schwarz - Rahmen: eloxiertes Aluminium, 40 mm, schwarz - Mechanische Belastbarkeit (nach IEC 61215): Soglast bis 2.200 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 3.300 Pa), Auflast bis 4.200 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 6.300 Pa) Elektrischer Aufbau - Solarzellen: 120 Stück, monokristallin, PERC-Technologie, 9BB, 166 x 83 mm - Anschlusstechnik: dezentral, IP 68, 3 Bypass-Dioden, 2 Kabel 1,2 m / 4 mm², Stäubli Electrical MC4 oder Typ MC4 - Steckverbinder (berührungs- und verpolsicher) - Schutzklasse: II (nach IEC 61140) - Max. Systemspannung: 1.000 V - Rückstrombelastbarkeit IR: 20 A Elektrische Eigenschaften bei STC (1.000 W/m², 25±2°C, AM 1,5) - Nennleistung Pmax: 370-375 Wp (100 % Plussortierung, ±5 % Messtoleranz) - Nennspannung Vmp: 34,2-34,3 V - Nennstrom Imp: 10,8-10,9 A - Leerlaufspannung Voc: 42,0-42,1 V - Kurzschlussstrom Isc: 11,3-11,4 A - Wirkungsgrad ηm: 20,3-20,6 % Thermische Eigenschaften - Betriebstemperaturbereich: -40°C ...+85°C - Umgebungstemperaturbereich: -40°C ...+45°C - Temperaturkoeffizient Pmax: -0,37 %/K - Temperaturkoeffizient VOC: -0,27 %/K - Temperaturkoeffizient ISC: 0,04 %/K - NMOT: 44°C Produkt- und Unternehmenszertifikate - IEC 61215-1/-1-1/-2:2016 und IEC 61730-1/-2:2016 (inkl. LeTID) - 2 PfG 2387 (PID) - IEC 61701:2011 (Salzsprühnebel) - IEC 62716 (Ammoniak) - Brandklasse C nach IEC 61730 - DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagement - DIN EN ISO 14001 Umweltmanagement - DIN EN ISO 45001 Arbeitsschutzmanagement - DIN EN ISO 50001 Energiemanagementsysteme Garantien gemäß “Garantiebedingungen für Solarmodule SOLARWATT Panel classic H“ - 15 Jahre Produkt-Garantie - 25 Jahre lineare Leistungs-Garantie; 84,8 % der Nennleistung |  |